**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку пиломатериалов хвойных пород**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** **товара** | **№п/п** | **Наименование показателей** | **Значение** | **Единица** **измерения** | **Объем,** **куб.м.** |
| **Доска обрезная 25\*150\*3000-6000 мм.** | 1 | Порода древесины | Сосна, ель | Кубический метр | 1 000 |
| 2 | Размеры:* Длина (мм)
* Ширина (мм)
* Толщина (мм)
 |  3000, 4000, 6000 (0;+50)150 (0;+2)25 (0;+2) |
| 3 | Влажность древесины  | естественная |
| 4 | Сортность по ГОСТ 8486-86 (с дополнительными ограничениями по сортам) | 1-3 |
| 5 | Допустимые ограничения по порокам древесины: |  |
|  | * сучки
 | Не более ½ ширины пиломатериала. Гнилые сучки не допускаются  |
|  | * тупой обзол
 | Не более 10 мм длиной до 1м |
| * острый обзол
 | Не допускается |
|  | * кора
 | Не допускается |
|  | * синева и заболонные окраски
 | Не допускаются  |
|  | * крепкие коричневые и красные полосы
 | Допускаются  |
|  | * гниль, рак, ядровая и заболонная гнили
 | Не допускается |
|  | * крень
 | Допускается до 3/5 ширины |
|  | * покоробленность продольная по пласти
 | Допускается не более 8 мм на 2 м длины |
|  | * покоробленность продольная по кромке
 | Допускается не более 5 мм на 2 м длины |
|  | * повреждения насекомыми
 | Допускаются не более 2 шт. на 1 м |
|  | Трещины:* трещины несквозные
* трещины сквозные
 | Допускаются шириной не более 1 мм длиной до 1мНе допускаются  |
|  | * механические повреждения (скол, задир, вырыв)
* инородные включения
 | Допускаются глубиной до 2х мм, длиной до 100 ммНе допускаются |
| 6 | Условия поставки | Наличие бирки на каждом пакете, наличие в пакете только одной породы древесины. |
| **Доска обрезная 53\*156\*3000-6000 мм.** | 1 | Порода древесины | Сосна, ель | Кубический метр | 1 000 |
| 2 | Размеры:* Длина (мм)
* Ширина (мм)
* Толщина (мм)
 |  3000, 4000, 6000 (0;+50)156/200/210 (0;+2)53 (0;+2) |
| 3 | Влажность древесины  | естественная |
| 4 | Сортность по ГОСТ 8486-86 (с дополнительными ограничениями по сортам) | 1-3 |
| 5 | Допустимые ограничения по порокам древесины: |  |
|  | * сучки
 | Не более ½ ширины пиломатериала. Гнилые сучки не допускаются  |
|  | * кольцевой отлуп
 | Не допускается |
|  | * тупой обзол
 | Не более 10 мм длиной до 1м |
| * острый обзол
 | Не допускается |
|  | * кора
 | Не допускается |
|  | * синева и заболонные окраски
 | Не допускаются  |
|  | * крепкие коричневые и красные полосы
 | Допускаются  |
|  | * гниль, рак
 | Не допускается |
|  | * крень
 | Допускается до 3/5 ширины |
|  | * покоробленность продольная по пласти
 | Допускается не более 8 мм на 2 м длины |
|  | * покоробленность продольная по кромке
 | Допускается не более 5 мм на 2 м длины |
|  | * повреждения насекомыми
 | Допускаются не более 2 шт. на 1 м |
|  | Трещины:* трещины несквозные
* трещины сквозные
 | Не допускаются  |
|  | * механические повреждения (скол, задир, вырыв)
* инородные включения
 | Допускаются глубиной до 2х мм, длиной до 100 ммНе допускаются |
| 6 | Условия поставки | Наличие бирки на каждом пакете, наличие в пакете только одной породы древесины. |

**1.Срок поставки товара:**

В течение 20 (двадцать) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя.

**2. Место поставки товара:**

629850, Ямало-Ненецкий автономный округ

**3. Требования к поставляемой продукции:**

Каждая партия пиломатериала должна соответствовать требованиям ГОСТа с дополнительными ограничениями согласно техническому заданию.

**4. Требования к качеству и гарантии:**

Пиломатериалы должны быть произведены из свежего напила либо из свеже заготовленной древесины. Пиломатериалы допускается поставлять не торцованными.

Упаковка, транспортирование и хранение должны обеспечивать целостность и качество пиломатериалов. Количество досок с сердцевиной должно составлять не более 30% от общего объема партии.

Товар, подлежащий передаче Заказчику, должен быть новым, не заложен, не арестован и свободен от прав и /или притязаний третьих лиц.