Техническое задание.

Самоклеящийся рулонный материал со сланцевой посыпкой для плоских кровель с основанием из железобетонных плит, монолитных стяжек из цементно-песчаного раствора, сборных сухих стяжек из плоских прессованных асбестоцементных листов или ЦСП, деревянных оснований.

-водонепроницаемость – абсолютная

-теплостойкость – до +80°

-толщина полотна – 2,7 мм, 3,7 мм

-устойчивость к механическим и атмосферным воздействиям

-вес 1 м2 в пределах 4-5 кг, что исключает большую нагрузку на несущие элементы конструкции

-эксплуатационный период при качественной укладке – более 10 лет