**Техническое задание**

**на поставку плитки тротуарной и бордюра тротуарного**

1. **Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Плитка тротуарная | Тип товара – плитка  Вид плитки – бетонный  Применение - для дорожек парка  Размеры, мм:  длина 300  ширина 300  толщина 30  Цвет: серый  Тип производства: вибролитье  Коллекция: тучка  Форма: квадратная  Морозостойкость: не менее F150  Материал – бетон  Тонкая – да  Большая – нет  Прочность на сжатие не менее В22,5  Количество в 1 кв. м. – 11 штук  Водопоглащение: не менее 6%  Состав – цемент, песок, химические добавки | м2 | 32 |
| 2. | Бордюр тротуарный | Тип товара – бордюр  Вид – бетонный  Применение - для благоустройства территорий в сочетании с укладкой тротуарной плитки  Размеры, мм:  длина 500  высота 210  толщина 50  Цвет: серый  Морозостойкость: не менее F150  Материал – бетон  Количество в 1 кв. м. – 11 штук  Водопоглащение: не менее 6%  Состав – цемент, песок, химические добавки | шт | 40 |

**2. Место поставки:** Забайкальский край, г. Чита ул. Ленина, д. 88.

**3. Срок поставки:** с даты заключения договора в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;

5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.