**Техническое задание**

на поставку галита

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во  товара |
| 1 | Галит | Помол: №3  Сорт: не ниже первого  Массовая доля хлористого натрия: не менее 95%  Массовая доля кальций-иона, не более, %: 0,65  Массовая доля магний-иона, не более, %: 0,25  Массовая доля сульфат-иона, не более, %: 1,50  Массовая доля нерастворимого в воде остатка, не более, %: 0,85  Массовая доля влаги, не более, %: 3,5  Упаковка Мкр 1000 кг. | т | 400 |

**Крупность галита**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Крупность** | **Значение, %** |
| **Тип С**  (помол №3) | До 4,5 мм включ., %  Сверх 4,5 мм, % | не менее 85,0  не более 15,0 |

**2. Место поставки:** Сахалинская область, с. Ильинское.

**3. Срок поставки:** с момента заключения договора по 31 марта 2024 года, партиями по заявке.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.4. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;