Техническое задание

(Описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим характеристикам | Ед.изм. показателя | Требуемое значение или его наличие | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преформы для выдува ПЭТ (полиэтилентерефталат) бутылок | Внешний вид |  | отсутствие дефектов, портящих внешний вид (раковины, вздутие, трещины, грат, следы течения, царапины, сколы) | шт | 15 991 872 |
|  |  | Масса | гр | Не менее 32.1 не более 32.9 |  |  |
|  |  | Длина | мм | Не менее 132 не более 133.5 |  |  |
|  |  | Диаметр внутренний части корпуса | мм | Не менее 21,04 не более 21,44 |  |  |
|  |  | Диаметр опорного кольца | мм | Не менее 32,8 не более 33,2 |  |  |
|  |  | Высота резьбовой части до опорного кольца | мм | Не менее 20,75 не более 21,25 |  |  |
|  |  | Толщина стенки | мм | Не менее 2,5 не более 2,9 |  |  |
|  |  | Цвет |  | голубой |  |  |
|  |  | Поверхность венчика горловины |  | Гладкая, без заусенцов и выступов |  |  |
|  |  | Отсутствие миграции красителя |  | наличие |  |  |
|  |  | Стандарт горловины |  | РСО 1810 |  |  |
|  |  | Запах водной вытяжки | балл | Не более 1 |  |  |
|  |  | Отсутствие привкуса водной вытяжки |  | наличие |  |  |
|  |  | Отсутствие изменения цвета и прозрачности модельной вытяжки |  | наличие |  |  |
|  |  | Формальдегиды ДМК(допустимое количество миграции химических веществ) | Мг/л | Не более 0,100 |  |  |
|  |  | Спирты: -метиловый -бутиловый -изобутиловый -ацетон | Мг/л | Не более 0,200 Не более 0,500 Не более 0,500 Не более 0,100 |  |  |

| 2 | Преформы для выдува ПЭТ (полиэтилентерефталат) бутылок | Внешний вид |  | отсутствие дефектов, портящих внешний вид (раковины, вздутие, трещины, грат, следы течения, царапины, сколы) | шт | 9 998 496 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Масса | гр | Не менее 19,0 не более 19,1 |  |  |
|  |  | Длина | мм | Не менее 102 не более 105,9 |  |  |
|  |  | Диаметр внутренний части корпуса | мм | Не менее 21,04 не более 21,44 |  |  |
|  |  | Диаметр опорного кольца | мм | Не менее 32,8 не более 33,2 |  |  |
|  |  | Высота резьбовой части до опорного кольца | мм | Не менее 20,75 не более 21,25 |  |  |
|  |  | Толщина стенки | мм | Не менее 2,5 не более 2,9 |  |  |
|  |  | Цвет |  | голубой |  |  |
|  |  | Поверхность венчика горловины |  | Гладкая, без заусенцов и выступов |  |  |
|  |  | Отсутствие миграции красителя |  | наличие |  |  |
|  |  | Стандарт горловины |  | РСО 1810 |  |  |
|  |  | Запах водной вытяжки | балл | Не более 1 |  |  |
|  |  | Отсутствие привкуса водной вытяжки |  | наличие |  |  |
|  |  | Отсутствие изменения цвета и прозрачности модельной вытяжки |  | наличие |  |  |
|  |  | Формальдегиды ДМК(допустимое количество миграции химических веществ) | Мг/л | Не более 0,100 |  |  |
|  |  | Спирты: -метиловый -бутиловый -изобутиловый -ацетон | Мг/л | Не более 0,200 Не более 0,500 Не более 0,500 Не более 0,100 |  |  |