«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор 

АО Санаторий «Янган-Тау» 
___________________ А.Р. Акбашев
«____» _____________ 20___ года
Техническое задание

(Описание объекта закупки)

	№

п/п
	Наименование товара
	Требования к функциональным, техническим характеристикам
	Ед.изм. показателя
	Требуемое значение или его наличие
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Преформы для выдува ПЭТ (полиэтилентерефталат) бутылок 

	Внешний вид

	
	отсутствие дефектов, портящих внешний вид (раковины, вздутие, трещины, грат, следы течения, царапины, сколы)
	шт
	20 499 648

	
	
	Масса


	гр
	Не менее 32.1  не более 32.9
	
	

	
	
	Длина


	мм
	Не менее 132 не более 133.5
	
	

	
	
	Диаметр внутренний части корпуса


	мм
	Не менее 21,04  не более 21,44
	
	

	
	
	Диаметр опорного кольца
	мм
	Не менее 32,8 не более 33,2

	
	

	
	
	Высота резьбовой части до опорного кольца
	мм
	Не менее 20,75  не более 21,25

	
	

	
	
	Толщина стенки


	мм
	Не менее 2,5  не более 2,9
	
	

	
	
	Цвет


	
	голубой
	
	

	
	
	Поверхность венчика горловины


	
	Гладкая, без заусенцов и выступов
	
	

	
	
	Отсутствие миграции красителя


	
	наличие
	
	

	
	
	Стандарт горловины 


	
	РСО 1810
	
	

	
	
	Запах водной вытяжки

	балл
	Не более 1
	
	

	
	
	Отсутствие привкуса водной вытяжки

	
	наличие
	
	

	
	
	Отсутствие изменения цвета и прозрачности модельной вытяжки
	
	наличие
	
	

	
	
	Формальдегиды 

ДМК(допустимое количество миграции химических веществ)
	Мг/л
	Не более 0,100
	
	

	
	
	Спирты:

             -метиловый

             -бутиловый

             -изобутиловый

             -ацетон
	Мг/л
	Не более 0,200

Не более 0,500

Не более 0,500

Не более 0,100
	
	


	2
	Преформы для выдува ПЭТ (полиэтилентерефталат) бутылок 

	Внешний вид

	
	отсутствие дефектов, портящих внешний вид (раковины, вздутие, трещины, грат, следы течения, царапины, сколы)
	шт
	17 007 456

	
	
	Масса


	гр
	Не менее 19,0  не более 19,1
	
	

	
	
	Длина


	мм
	Не менее 102 не более 105,9
	
	

	
	
	Диаметр внутренний части корпуса


	мм
	Не менее 21,04  не более 21,44
	
	

	
	
	Диаметр опорного кольца
	мм
	Не менее 32,8 не более 33,2

	
	

	
	
	Высота резьбовой части до опорного кольца
	мм
	Не менее 20,75  не более 21,25

	
	

	
	
	Толщина стенки


	мм
	Не менее 2,5  не более 2,9
	
	

	
	
	Цвет


	
	голубой
	
	

	
	
	Поверхность венчика горловины


	
	Гладкая, без заусенцов и выступов
	
	

	
	
	Отсутствие миграции красителя


	
	наличие
	
	

	
	
	Стандарт горловины 


	
	РСО 1810
	
	

	
	
	Запах водной вытяжки

	балл
	Не более 1
	
	

	
	
	Отсутствие привкуса водной вытяжки

	
	наличие
	
	

	
	
	Отсутствие изменения цвета и прозрачности модельной вытяжки
	
	наличие
	
	

	
	
	Формальдегиды 

ДМК(допустимое количество миграции химических веществ)
	Мг/л
	Не более 0,100
	
	

	
	
	Спирты:

             -метиловый

             -бутиловый

             -изобутиловый

             -ацетон
	Мг/л
	Не более 0,200

Не более 0,500

Не более 0,500

Не более 0,100
	
	


Согласовано 
Заместитель генерального директора по производству









         Р.Г.Ханов

Начальник цеха розлива минеральной воды "Кургазак"  




                                                                    А.Г.Султанов

