ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щебня

ОКПД 2 08.12.12.140

Наимено⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿вание и количество:

| П№ | Наименование | Количество тонн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебень фракции 16-31,5 | 900 |
| 2 | Щебень фракции 31,5-63 | 1800 |

Щебень фр. св. 16,0 до 31,5 мм, фр. св. 31,5 до 63,0 мм

Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования»

Проходы через контрольные сита при рассеве щебня должны соответствовать требованиям, представленным в таблице 1.

Таблица 1

| Размеры ячеек контрольных сит, мм | 2D | 1,4D | D | d | d/2 | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проходы через сито, % по массе | 100 | 100 | От 90 до 100 | От 0 до 10 | От 0 до 2 | 90/10 |
|  | 100 | От 98 до 100 | От 90 до 100 | От 0 до 15 | От 0 до 5 | 90/15 |
|  | 100 | От 98 до 100 | От 90 до 100 | От 0 до 20 | От 0 до 5 | 90/20 |
|  | 100 | От 98 до 100 | От 85 до 100 | От 0 до 15 | От 0 до 5 | 85/15 |
|  | 100 | От 98 до 100 | От 85 до 100 | От 0 до 20 | От 0 до 5 | 85/20 |
|  | 100 | От 98 до 100 | От 85 до 100 | От 0 до 35 | От 0 до 5 | 85/35 |

- содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой формы, % по массе: Л10-Л30;

- сопротивление дроблению и износу: И 1;

- марка по дробимости: не менее М 1200;

- содержание зерен слабых пород, не более, %: 5;

- содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, таблица 2

Таблица 2

| Вид породы и марка по дробимости щебня и гравия | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более |
| --- | --- |
| Щебень из изверженных и метаморфических горных пород, щебень из гравия и валунов, гравий: |  |
| 800 и выше | 1 |
| Щебень из осадочных горных пород: |  |
| 600 и выше | 2 |

- содержание глины в комках: не более 0,25 %;

- насыпная плотность, кг/м3

| фр. св. 16,0 до 31,5 мм | фр. св. 31,5 до 63,0 мм |
| --- | --- |
| 1550 | 1500 |

- значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Аэфф, Бк/кг, менее 740

Прочие условия: Поставщик до окончания подачи заявок предоставляет заверенные копии паспорта, декларации о соответствии ТР ТС 014/2011, а также предоставляет образец щебня отобранный в соответствии с ГОСТ 33048-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб» в объеме не менее 30 кг (п. 5. Таблица 2. ГОСТ 33048-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб»), для проведения лабораторных испытаний на соответствие требованиям технического задания, ГОСТ 32703-2014.  Основанием для отклонения участника от участия в ценовом запросе, является отсутствие заверенных копий документов, а также несоответствие проб щебня требованиям данного технического задания, согласно протокола испытаний испытательной лаборатории  и не предоставление в установленный срок образцов для испытаний.

Образцы для испытаний должны быть предоставлены не позднее 3 рабочих дней до окончания подачи заявок, с целью своевременной проверки качества предлагаемого товара требованиям технического задания ценового запроса.

*Примечание: Количество товара является максимально заявленным и может быть изменен в сторону увеличения только по согласованию сторон (путем подписания дополнительного соглашения), исходя из потребности и на основании направленных заявок заказчиком.

Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется партиями в течении 1 (одного) рабочего дня с момента подачи заявки Заказчиком по средствам электронной почты. Заявки подаются с момента подписания договора по 31.12.2025 г.

Место поставки: Российская Федерация, Кировская область, улично-дорожная сеть в границах муниципального образования «Город Киров», в места по указанию Заказчика.

Требования к качеству и безопасности товара:

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным (не бывшим в употреблении).

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям Государственных стандартов, технических условий и норм безопасности, действующих на территории Российской Федерации, и установленных для данного вида товара.

Продукция должна быть сертифицирована и соответствовать требованиям, заявленным в сертификатах качества, представленных участником.

Требование к транспортировке: Щебень перевозят навалом автомобильным транспортом, согласно действующим правилам перевозки грузов и техническим условиям погрузки и крепления грузов, утвержденным Министерством транспорта Российской Федерации, правилам перевозки грузов автомобильным транспортом.