Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПОСТАВКИ БОПП ПЛЕНКИ С ПЕЧАТЬЮ, ДЛЯ НУЖД АО «СМАК»

- Наименование товара.

  - Термосвариваемая прозрачная БОПП пленка со стандартным коэффициентом трения с низким порогом сваривания для упаковочных машин. Для высококачественной флексографической печати и ламинации для продуктов питания.

- Описание товара.

  - Пленка БОПП с печатью предназначена для упаковывания готовой пищевой продукции на горизонтальных упаковочных автоматах для обеспечения сохранности и качества готовой продукции при транспортировании и хранении.

  - На пленку должна быть нанесена печать c использованием флексоформ, которые должны быть изготовлены согласно утвержденным сторонами дизайн-макета. Наименования пленки по видам упаковываемой продукции, а также параметры печати, указаны в Таблице №2 настоящего технического задания.

  - Плёнка с межслойной печатью 20+20 мкм должна равномерно спаиваться при упаковывании при температуре 165+/- 10 град. Шов должен быть ровный без следов пережигания и непропаивания. Герметизация сварных швов должна сохранятся на протяжении всего срока годности продукта. Плёнка не должна расслаиваться при упаковывании.

  - Плёнка с поверхностной печатью 25 мкм должна равномерно спаиваться при упаковывании при температуре 150+/-10 град. Шов должен быть ровный без следов пережигания и непропаивания. Герметизация сварных швов должна сохранятся на протяжении всего срока годности продукта.

  - Макет размотки и параметры фотометки указываются в оригинал макете.

  - Количество товара указано в Таблице №2 настоящего Технического задания.

- Технические характеристики пленки (производитель Биаксплен Российская Федерация), на которой должна производится печать.

  - Технические характеристики пленки, на которой должна производится печать указаны в Таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Толщина (± 5 %), мкм | Указана в таблице № 2 |
|  | Вид упаковки | рулон |
|  | Вес рулона, кг | 15-20 |
|  | Максимальный внешний диаметр намотки, мм, не более | 400 |
|  | Ширина рулона, мм | Указана в таблице № 2 |
|  | Диаметр втулки рулона, мм | 76 |
|  | Длина втулки | Должна соответствовать ширине рулона |
|  | Плотность, г/см3 | 0,91 |
|  | Вес (± 5%), г/м2 | 15 мкм – 13,65 / 20 мкм - 18,20 /25 мкм - 22,75 |
|  | Удельная поверхность (± 5%), м2/кг | 15мкм - 73,26 / 20мкм – 54,95 /25мкм – 43,96 |
|  | Прочность при разрыве ГОСТ 14236-81, не менее: - продольное направление, Н/мм2 - поперечное направление, МПа | 130 230 |
|  | Относительное удлинение при разрыве ГОСТ 14236-81, не более: - продольное направление, % - поперечное направление, % | 220 80 |
|  | Кинетический коэффициент трения (необработанная сторона / необработанная сторона) ГОСТ 27492-87 | 0,3 |
|  | Термическая усадка при 120 °C, 5 мин ГОСТ 18616-80, не более: - продольное направление, % - поперечное направление, % | 5 3 |
|  | Мутность ГОСТ 15875-80, %, не более | 3,0 |
|  | Блеск при 45 °(обработанная сторона), %, не менее | 85 |
|  | Диапазон сваривания при 1 бар, 1 сек (необработанная сторона / необработанная сторона), °C | 105-140 |
|  | Поверхностное натяжение (обработанная сторона), мН/м, не менее | 38 |
|  | Прочность сварного шва при растяжении в продольном / поперечном направлении, Н/м, не менее | 130 |

- Наименования пленки по видам упаковываемой продукции, параметры печати.

  - Наименования пленки по видам упаковываемой продукции, параметры печати указаны ниже в Таблице №2.

  - Печать на пленке должна осуществляться при помощи флексоформ изготовляемых на основании согласованного сторонами дизайн – макета.

  - В стоимость продукции входит стоимость изготовления флексоформ, стоимость упаковки и маркировки, стоимость доставки по адресу Заказчика (адрес доставки указан в заявке Заказчика).

Таблица №2

| № п/п | Наименование пленки БОПП с печатью | Количество цветов, Ширина, пленки (±2) мм, Шаг печати (± 5), мм | Расчетное количество товара, кг** |  | Период поставки |  |  | Адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | июль2026 | авг2026 | сент26 | окт2026 |  |
| 1 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25мкм "Сдоба Капучино" | Смотреть приложение № 1 – Макеты (для расчета цены). | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 8 |
| 2 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25мкм "Сдоба Капучино" 7 суток |  | 350 |  | 350 |  |  |  |
| 3 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25мкм "Слойка Забава с корицей" (7 суток) |  | 300 | 300 |  |  |  |  |
| 4 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25мкм "Слойка Забава с корицей" |  | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |
| 5 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25мкм "Слойка Забава с корицей ХК1" |  | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 6 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25мкм "Плюшка московская 0,17" |  | 5 200 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |  |
| 7 | Межслойная печать Пленка БОПП 20пр+20пр "Булочки для гамбургера 0,24" 60 сут. |  | 540 |  | 540 |  |  |  |
| 8 | Межслойная печать Пленка БОПП 20пр+20пр "Булочки для гамбургера 0.24" (15сут) |  | 5 600 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |  |
| 9 | Межслойная печать Пленка БОПП 20пр+20пр "Булочки для гамбургера 0.24" ХК1 |  | 1 800 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
| 10 | Межслойная печать Пленка БОПП 20пр+20пр "Булочки для хот-дога 0.15" ХК1 |  | 2 010 |  | 670 | 670 | 670 |  |
| 11 | Межслойная печать Пленка БОПП 20пр+20пр "Булочки для хот-дога 0.15" 60 суток «Магнит" |  | 3 600 |  | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |
| 12 | Пленка без печати БОПП 25мкм 210мм |  | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ОП ПП РАМКОН: 140103, РОССИЯ, Московская обл, Раменский г.о., Раменское г, 4-й км Донинское ш, стр. 14, офис 1 |
| 13 | Межслойная печать Пленка "Булочки с кусочками шоколада" QR макет БОПП 470*410 15пр+15пр |  | 3 600 |  | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  |
| 14 | Поверхностная печать Пленка "Булочки с кусочками шоколада" QR макет БОПП 210*193,3 25 мкм |  | 1 000 |  | 1 000 |  |  |  |
| 15 | Поверхностная печать Пленка "Булочка с кремом вареная сгущенка "Моя цена" (СТМ Тандер) БОПП 210*173,3 25 мкм |  | 16 500 |  | 5 500 | 5 500 | 5 500 |  |
| 16 | Поверхностная печать Пленка "Смаковички Булочка молочная" 210мм 0,03кг. c QR-макет |  | 1 500 | 1 500 |  |  |  |  |
| 17 | Межслойная печать Пленка "Булочки с вишневой начинкой" БОПП 400*300 15пр+15пр 0,16 кг |  | 1 200 |  | 1 200 |  |  |  |
| 18 | Поверхностная печать Пленка БОПП 40 мкм "Слойка с кремом вареная сгущенка" |  | 300 |  | 300 |  |  | ОП ПП Кольцово: Россия, Свердловская обл., г.о. Екатеринбург, г. Екатеринбург, Логопарк Кольцовский тер. стр. 12 |
| 19 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25 мкм "Слойка с малиной" (7 суток) |  | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 20 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25 мкм PRO БУТЕР "Пирожок с картошкой и курицей" |  | 1 800 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
| 21 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25 мкм PRO БУТЕР "Пирожок с картошкой и грибами" |  | 800 | 400 |  | 400 |  |  |
| 22 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25 мкм "Слойка Печёная груша" |  | 800 |  | 800 |  |  |  |
| 23 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25 мкм PRO БУТЕР "Формаджини с сыром и чесноком" |  | 510 |  | 510 |  |  |  |
| 24 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25 мкм PRO БУТЕР "Слойка с ветчиной и сыром" |  | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |
| 25 | Поверхностная печать Пленка БОПП 25 мкм "Слойка нежная трюфельная" |  | 2 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |  |

*Макеты для печати согласуются перед печатью каждой партии по заявке Заказчика

**Расчетное количество товара, количество поставляемого товара не определено

Допускается отклонение по количеству +/- 10%. Продавец по технологии производства имеет право поставить продукции больше или меньше от общего количества поставки в пределах согласованных отклонений. Заказчик обязуется принять и оплатить фактически поставленное количество продукции с учетом возможных технологических отклонений.

- Гарантийный срок товара.

  - На момент поставки срок годности должен составлять не менее 70% от указанного на товаре основного срока

- Требования к упаковке и хранению товара.

  - Рулоны БОПП плёнки формируют в паллеты на деревянных европоддонах. Рулоны БОПП плёнки устанавливают вертикально на картонную прокладку. Каждый рулон товара должен быть упакован в 2-3 слоя упаковочных материалов. Упаковочный материал должен полностью закрывать торец рулона и его концы должны быть заправлены внутрь втулки. Масса рулона материала не должна превышать 15 килограммов.  Высота поддона не должна превышать 1,5 м. Каждый поддон должен быть упакован стретч пленкой с описью бобин по количеству и весу. Каждый поддон должен иметь транспортный ярлык.

  - Для изготовления упаковки должны применяться материалы, отвечающие гигиеническим требованиям и санитарным нормам, предусмотренным нормативной документацией на пленки, допущенные к применению органами санитарно-эпидемиологического надзора. Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве.

  - До того, как товар будет поставлен Заказчику, он не должен храниться на складе Поставщика одновременно с кислотами, щелочами, сильно пахнущими и другими агрессивными химикатами, и средами.

- Требования к условиям транспортировки товара.

  - БОПП пленку транспортируют в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Транспортировка БОПП пленки в транспортных средствах, не обеспечивающих исключение попадания воды и прямых солнечных лучей на БОПП пленку, не допускается.

- Требования к маркировке товара.

  - Каждый упакованный рулон БОПП плёнки должен иметь два маркировочных ярлыка, один из которых наклеивается на внутреннюю поверхность намоточной шпули, а другой на внешнюю поверхность рулона к пленке. Маркировочные ярлыки для рулонов должны содержать следующие данные:

  - наименование страны-изготовителя;

  - наименование и товарный знак фирмы - изготовителя и ее юридический адрес;

  - марка БОПП плёнки;

  - геометрические размеры:

  - толщина в мкм,

  - ширина в мм;

  - длина полотна в рулоне, наличие и метраж технологических швов (склеек);

  - информацию об активации БОПП плёнки;

  - масса нетто, кг;

  - масса брутто, кг;

  - номер партии и номер рулона;

  - дата изготовления;

  - гарантийный срок хранения;

  - обозначение технических условий, по которым произведена БОПП пленка;

  - условия транспортирования и хранения.

Каждая бобина идентифицирована транспортным ярлыком с указанием завода изготовителя, номера партии, даты изготовления, наименование изделия, тип и размер плёнки.

- Требования безопасности товара.

  - Материалы для изготовления плёнки должны соответствовать гигиеническим нормативам ТР ТС 005/2011 " О безопасности упаковки, утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769

- Требования к качеству товара.

  - БОПП пленка должна иметь гладкую поверхность с ровно обрезанными краями полотна без отверстий, разрывов, трещин, запрессованных складок, без ярко выраженной «гофрированной» поверхности полотна и провисаний, неустранимых при слабом натяжении полотна, продольных механических царапин, масляных пятен. Намотка БОПП пленки в рулоне должна быть плотной (не рыхлой) и равномерной без наличия зон с ярко выраженной повышенной или пониженной плотностью намотки по ширине рулона без способности к «телескопированию».

  - К использованию в производстве не допускаются: бобины деформированные, со смещением боковой намотки, с трещинами, с частичным или полным непрокрашиванием, с отслоением краски, несоответствующие дизайну и информации. Бобины должны быть без заусенцев, без забоев, без вмятин. Не допускается склейка пленки внутри рулона.

  - Входной приём плёнки по качеству осуществляет Отдел контроля качества АО СМАК в течении 5 рабочих дней с даты поставки. На производстве производится отработка поставляемых партий товара в течении 10 рабочих дней.

Требования к цветопередаче:

- Все пантонные цвета, используемые при печати, должны строго соответствовать цветам, представленным в Каталоге Pantone Formula Guide Solid Coated 2022

- Критерии приемки товара.

  - Приём плёнки осуществляется согласно НД (ТУ) и ТР ТС 005/2011. В случае поставки плёнки по ТУ, необходимо предоставить копию ТУ или выписку из ТУ, заверенные синей печатью.

  - Наличие пакета сопроводительных документов, заверенных печатью поставщика или производителя:

  - декларация соответствия;

  - паспорт качества;

  - протоколы испытаний на безопасность.

12.  Срок изготовления.

  - Срок поставки указывается в заявке Заказчика.

Срок изготовления продукции составляет не более 21 календарного дня с даты получения заявки. Покупатель направляет макеты Поставщику в виде рабочего файла (ссылка для печати).

Поставщик в течение 5 рабочих дней с даты получения рабочих файлов отправляет Заказчику макеты на утверждение. При необходимости, по требованию Заказчика предоставляется ЦП (цветопроба) в течении 3-х рабочих дней.

  - Срок поставки указывается в заявке Заказчика.

13.Период поставки товара.

  - Период поставки товара: июль 2026 года – октябрь 2026 года (таблица №2)

14.Порядок и условия поставки, приёмки товара.

  - Поставка товара должна осуществляться партиями по мере необходимости в течение срока действия договора по предварительным заявкам Заказчика. Заявка будет содержать количество, ассортимент и срок поставки каждой партии товара.

  - Срок поставки первой партии товара не может превышать 30 (Тридцать) календарных дней с момента приёма Поставщиком заявки Заказчика.

  - Заказчик подает заявку Поставщику посредством электронной почты.

  - Товар должен доставляться автотранспортом Поставщика и за его счет до склада Заказчика, расположенного по адресу Заказчика указанному в заявке.

  - Приёмка товара на складе Заказчика осуществляется:

Екатеринбург:

Понедельник – с 9:00 до 12:00; с 12:40 до 15:00;

Среда – с 9:00 до 12:00; с 12:40 до 15:00;

Пятница – с 9:00 до 12:00; с 12:40 до 15:00;

Раменское:

Вторник – с 9:00 до 12:00; с 12:40 до 15:00;

Четверг – с 9:00 до 12:00; с 12:40 до 15:00.

15. Предоставление образца товара.

После заключения договора поставки Поставщик предоставляет образцы пленки без печати (ширина роликов согласовывается дополнительно) – 3-5 кг, для тестирования на оборудовании Заказчика и проверке на соответствие техническому заданию.

Образцы пленки без печати для тестирования принимаются только при наличии пакета сопроводительных документов, заверенных печатью поставщика или производителя:

- декларация соответствия;

- сертификат соответствия

- паспорт качества;

- протоколы испытаний на безопасность.

Приложение № 1 – Макеты (для расчета цены).