Технич‍‍﻿⁠﻿﻿​‍​﻿​​﻿﻿‍​﻿‌‌‌⁠‌⁠﻿‌﻿​﻿﻿⁠⁠‍​​​⁠‌﻿​‍‌‌‍‍еское задание

на поставку масла, многоцелевых смазок для воздушных судов

для нужд АО "КАП"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

Предмет закупки:

|  | Наименование | Характеристики |  | Ед. изм. | Объем |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Норма |  |  |
|  | Масло АМГ-10 Код ОКПД 2 –19.20.29.111. | Назначение | для газотурбинных двигателей у которых температура масла на выходе из двигателя не более 150°С | шт | 34 |
|  |  | Внешний вид | прозрачная, однородная жидкость красного цвета |  |  |
|  |  | Температура начала кипения, ºС, не ниже | 210 |  |  |
|  |  | Кинематическая вязкость мм2/с (сСт) при 50 ºС, не менее при минус 50 ºС, не более | 10,0 1250 |  |  |
|  |  | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,03 |  |  |
|  |  | Весовой показатель коррозии при испытании металлических пластинок, мг/см2 сплав магниевый Мл-5 медь марки М-1 сталь маркировки 30ХГСА сплав алюминиевый Д-16 | ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 |  |  |
|  |  | Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает |  |  |
|  |  | Термоокислительная стабильность и коррозионная активность при 125 ºС в течении 100 ч: а) вязкость кинематическая после окисления мм2/с при 50 ºС, не менее б) Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 9,5 0,15 |  |  |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |  |  |
|  |  | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,003 |  |  |
|  |  | Содержание воды, % | отсутствие |  |  |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 93 |  |  |
|  |  | Температура застывания, ºС, не выше | Минус 70 |  |  |
|  |  | Качество пленки масла после нагревания его при температуре (65±1) ºС в течение 4 часов | Пленка не должна быть твердой и липкой по всей поверхности пластинки |  |  |
|  |  | Стабильность вязкости после озвучивания масла на ультразвуковой установке в течение 50 мин., % не более | 42 |  |  |
|  |  | Плотность при 20 ºС. г/см3, не более | 0,850 |  |  |
|  |  | Трибололгические характеристики, определяемые на четырехшариковой машине: Диаметр пятна износа (Ди) при осевой нагрузке 196 Н (20 кгс) при (20 ±5) ºС в течении 1 часа, мм, не более | 0,6 |  |  |
|  |  | Фасовка -поставляется в жестяных банках (бидонах) не более чем по 15 кг, в одной деревянной обрешетке по две банки (бидона). |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ГОСТ 6794-2017 и ТР ТС 030/2012. Проба для испытаний должна быть отобрана в соответствии с ГОСТ 2517. |  |  |  |
|  | Масло МС-8п Код ОКПД 2 –19.20.29.111. | Назначение | масло для газотурбинных двигателей у которых температура масла на выходе из двигателя не более 150°С | шт | 24 |
|  |  | Вязкость кинематическая, мм2/с : а) при 50 ºС, не менее б) при - 40 ºС, не более | 8,0 4000 |  |  |
|  |  | Температура застывания, ºС, не выше | минус 55 |  |  |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ºС, не ниже | 145 |  |  |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не менее | 135 |  |  |
|  |  | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,03 |  |  |
|  |  | Массовая доля воды | Отсутствие |  |  |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |  |  |
|  |  | Массовая доля механических примесей | Отсутствие |  |  |
|  |  | Массовая доля золы,%, не более | 0,0080 |  |  |
|  |  | Массовая доля серы,%, не более | 0,6 |  |  |
|  |  | Термоокислительная стабильность при 150 ºС в течение 50 ч: а)кинематическая вязкость при 50ºС после окисления, мм2/с, не более б) кинематическая вязкость при минус 40 ºС мм2/с после окисления, не более в) кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла, не более г) массовая доля осадка после окисления, не более д) коррозия на пластинках после окисления, мг/см2: -сталь ШХ-15 по ГОСТ 801 -медь М-1 или М-2 по ГОСТ 859, не более -алюминиевый сплав АК-4 по ГОСТ 4784 | 10,0 5500 0,4 0,10 Отсутствие ±0,2 Отсутствие |  |  |
|  |  | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 1,5 |  |  |
|  |  | Плотность при 15 ºС, г/см3, не более | 0,8784 |  |  |
|  |  | Смазывающие характеристики на 4-х шариковой машине при температуре окружающей среды: -критическая нагрузка (Рк), кгс, не менее -показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 20 кгс, мм, не более | 50 0,5 |  |  |
|  |  | Испаряемость при атмосферном давлении в течении 3 ч при 150 ºС, скорости подачи воздуха 1,5 дм3/мин, % а) кинематическая вязкость при минус 40 ºС после окисления, мм2/с | Не более 7,0 Не более 5000 |  |  |
|  |  | Температура самовоспламенения, ºС, не менее | 165 |  |  |
|  |  | Фасовка -поставляется в жестяных банках (бидонах) не более чем по 15 кг, в одной деревянной обрешетке по две банки (бидона). |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ОСТ 38.01163-78 с изм. 1-10 и ТР ТС 030/2012. |  |  |  |
|  | Масло СМ-9 Код ОКПД 2 –19.20.29.111. | Назначение | масло для применения в редукторах трансмиссии вертолетов в зимний период | шт | 2 |
|  |  | Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100 ºС | 9,000-11,00 |  |  |
|  |  | Температура застывания, ºС, не выше | минус 40 |  |  |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 93 |  |  |
|  |  | Массовая доля воды | отсутствие |  |  |
|  |  | Массовая доля механических примесей | не больше/ее 0,07 |  |  |
|  |  | Плотность при 20 ºС, г/см3, не менее | 0,870 |  |  |
|  |  | Температура застывания, ºС, не выше | Минус 40 |  |  |
|  |  | Трибологические характеристики на 4-х шариковой машине при температуре окружающей среды: -диаметр пятна износа при осевой нагрузке 40 кгс ,мм, не более -критическая нагрузка, кгс, не менее -нагрузка сваривания, кгс, не менее -индекс задира, кгс, не менее | 0,95 75 315 50 |  |  |
|  |  | Фасовка -поставляется в жестяных банках (бидонах) не более чем по 15 кг в одной деревянной обрешетке по две банки (бидона). |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ТУ 19.20.29-001-49878493-2022. |  |  |  |
|  | Масло всесезонное ВО-12 Код ОКПД 2 –19.20.29.111. | Назначение | для осевых шарниров втулок винтов вертолетов | шт | 13 |
|  |  | Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт) при температуре: 100 °С, не менее минус 30 °С, не более | 12,0 16000 |  |  |
|  |  | Температура застывания, °С, не выше | минус 54 |  |  |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 220 |  |  |
|  |  | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,08 |  |  |
|  |  | Индекс вязкости, не менее | 120 |  |  |
|  |  | Зольность, %, не более | 0,005 |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей | отсутствие |  |  |
|  |  | Содержание воды | отсутствие |  |  |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |  |  |
|  |  | Вязкость динамическая, мПа·с (сП) при температуре: минус 45 °С, не более минус 40 °С, не более | 110000 55000 |  |  |
|  |  | Трибологические характеристики, определяемые на четырехшариковой машине трения при температуре окружающей среды: - критическая нагрузка (Рк), Н (кгс), не менее - показатель износа (Ди), мм, при осевой нагрузке 190 Н (20 кгс), не более | 656,6 (67) 0,70 |  |  |
|  |  | Плотность при 15 °С, кг/м3, не более | 875 |  |  |
|  |  | Фасовка -поставляется в жестяных банках (бидонах) не более чем по 15 кг в одной деревянной обрешетке по две банки (бидона). |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать 38.401-58-359-2005 с изм. 1 и ТР ТС 030/2012. |  |  |  |
|  | Маслосмесь СМ-4,5 Код ОКПД 2 –19.20.29.111. | Назначение | маслосмесь для системах смазки турбовинтовых двигателей | шт | 80 |
|  |  | Внешний вид | Прозрачная жидкость свободная от взвесей и осадка |  |  |
|  |  | Вязкость кинематическая при 100 ºС, мм2/с | 4,3-4,7 |  |  |
|  |  | Температура застывания, ºС, не выше | минус 35 |  |  |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ºС, не ниже | 138 |  |  |
|  |  | Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,05 |  |  |
|  |  | Массовая доля воды | Отсутствие |  |  |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |  |  |
|  |  | Массовая доля механических примесей | Отсутствие |  |  |
|  |  | Массовая доля золы,%, не более | 0,0080 |  |  |
|  |  | Коксуемость,%, не более | 0,15 |  |  |
|  |  | Термоокислительная стабильность при 130 ºС в течение 50 ч: а) кинематическая вязкость при 100 ºС после окисления, не более б) кинематическая вязкость при минус 15 ºС мм2/с после окисления, не более в) кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла, не более г) массовая доля осадка после окисления, не более д) коррозия на пластинках после окисления, мг/см2: -сталь ШХ-15 по ГОСТ 801 -медь М-1 или М-2 по ГОСТ 859 -алюминиевый сплав АК-4 по ГОСТ 4784 | 5,0 950,0 0,06 0,025 Отсутствие Отсутствие Отсутствие |  |  |
|  |  | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 4,5 |  |  |
|  |  | Плотность при 20 ºС, г/см3, не менее | 0,860 |  |  |
|  |  | Температура застывания, ºС, не выше | Минус 35 |  |  |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не менее | 135 |  |  |
|  |  | Температура самовоспламенения, ºС, не менее | 165 |  |  |
|  |  | Фасовка- поставляется в жестяных банках (бидонах) по не менее чем 15 кг, в одной деревянной обрешетке по две банки (бидона). |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ОСТ 54-3-175-72-99 с изм. 1,2,3 и ТР ТС 030/2012. |  |  |  |
|  |  | срок изготовления не ранее 2 квартала 2026 года |  |  |  |
|  | Смазка НК-50. Код ОКПД 2 –19.20.29.111. | Назначение- | применяется для подшипников ступиц шасси и соединений воздушных винтов авиационной техники | шт | 22 |
|  |  | Амплитуда рабочей температуры, не менее | от – 15 ºС, до +150ºС. |  |  |
|  |  | Внешний вид | Однородная маслянистая мазь от серо-зеленого до черного света |  |  |
|  |  | Вязкость эффективная при 0 ºС Па∙с, не более | 1000 |  |  |
|  |  | Предел прочности, при 80 ºС, Па, не менее | 180 |  |  |
|  |  | Коллоидная стабильность в % выделенного масла, не более | 7,0 |  |  |
|  |  | Коррозионные воздействия на металлы | выдерживает |  |  |
|  |  | Содержание воды | следы |  |  |
|  |  | Стабильность против окисления, мгКОН на 1 г смазки, не более | 0,5 |  |  |
|  |  | Содержание свободных щелочей в пересчете на NaOH, %, не более | 0,1 |  |  |
|  |  | Испаряемость при 150 ºС за 1ч ,%, не более | 7 |  |  |
|  |  | Температура каплепадения ºС, не ниже | 190 |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей, % масс | не более 0,03 |  |  |
|  |  | Фасовка-в жестяных банках (бидонах) не менее чем по 0,8 кг; |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ТУ 38.1011219-95. |  |  |  |
|  | Смазка ОКБ 122-7 Код ОКПД 2 –19.20.29.111 | Назначение | для смазывания подшипников авиационных электромашин | шт | 3 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее | от -40 °С до +100 °С. |  |  |
|  |  | Внешний вид | Однородная мазь гладкой структуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета |  |  |
|  |  | Вязкость, Па·с при 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 1000 с-1, не более | 1,2 |  |  |
|  |  | Вязкость, Па·с при -30°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 1800 |  |  |
|  |  | Коллоидная стабильность, %, не более | 10,0 |  |  |
|  |  | Предел прочности на сдвиг при 50°С, Па, не менее | 150 |  |  |
|  |  | Содержание свободной щелочи в пересчете на OH, %, не более | 0,03 |  |  |
|  |  | Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |  |  |
|  |  | Содержание воды | Отсутствие |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей | Отсутствие |  |  |
|  |  | Испаряемость при 100 °С в течение 1ч, %, не более | 3,5 |  |  |
|  |  | Фасовка в жестяных банках (бидонах) по не менее чем 0,750 кг |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ГОСТ 18179-72. |  |  |  |
|  | Смазка ВНИИ НП-231 Код ОКПД 2 –19.20.29.111. | Назначение | применяется в закрытых червячно-винтовых механизмах, тихоходных подшипниках качения и скольжения, резьбовых соединениях | шт | 2 |
|  |  | Амплитуда рабочей температуры от -60 ºС, до +250 ºС. |  |  |  |
|  |  | Внешний вид | Однородная мазь чёрного цвета |  |  |
|  |  | Вязкость эффективная, Па·с: |  |  |  |
|  |  | при –50°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 400 |  |  |
|  |  | при 50°С и среднем градиенте скорости деформации 1000 с-1, не менее | 1,0 |  |  |
|  |  | Предел прочности при 80°С, Па, не менее | 150 |  |  |
|  |  | Коллоидная стабильность при нагрузке 3 Н, % выделенного масла, не более | 7,5 |  |  |
|  |  | Испаряемость при 200°С, %, не более | 5,0 |  |  |
|  |  | Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 45) | Выдерживает |  |  |
|  |  | Содержание воды, %, не более | 0,12 |  |  |
|  |  | Пенетрация при 25°С, 10-1 мм | Не нормируется |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей | Не более 0,03 |  |  |
|  |  | Фасовка в жестяных банках (бидонах) по не менее чем 0,8 кг; |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ТУ 38.1011220-89 изм. 1,2. |  |  |  |
|  | Смазка ЦИАТИМ-201 Код ОКПД 2 –19.20.29.111. | Назначение | для смазывания узлов трения, скольжения и качения в механизмах авиационной, техники, радиотехнического оборудования, электромеханических и точных приборах | шт | 30 |
|  |  | Амплитуда рабочей температуры , не менее | от -60ºС, до +90ºС. |  |  |
|  |  | Внешний вид | Однородная мазь, без комков, от светло-желтого до светло-коричневого цвета |  |  |
|  |  | Вязкость эффективная при минус 50 ºС и среднем градиенте скорости деформации 10∙с-1, Па∙с, не более | 1100 |  |  |
|  |  | Предел прочности, при 50 ºС, Па | 250-500 |  |  |
|  |  | Температура каплепадения, ºС, не ниже | 175 |  |  |
|  |  | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 26 |  |  |
|  |  | Испытание на коррозию | выдерживает |  |  |
|  |  | Стабильность против окисления, мг КОН на 1г. смазки, не более | 3 |  |  |
|  |  | Содержание свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 0,1 |  |  |
|  |  | Содержание воды | отсутствие |  |  |
|  |  | Испаряемость в чашечках-испарителях при 120 ºС, 1ч, %, не более | 25 |  |  |
|  |  | Пенетрация при 25 ºС, 0,1 мм | Не нормируется, определение обязательно |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей | отсутствие |  |  |
|  |  | Фасовка в жестяных банках (бидонах) по не менее чем 0,7 кг |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ГОСТ 6267-2021 |  |  |  |
|  | Смазка ЦИАТИМ -203 Код ОКПД 2 –19.20.29.111. | Назначение | высоко ластичная фрикционная смазка для смазки авиамеханизмов, редукторов, подшипников скольжения и др | шт | 20 |
|  |  | Амплитуда рабочей температуры не менее | от -50ºС, до +100ºС. |  |  |
|  |  | Внешний вид | Однородная мазь темно-коричневого или зеленого-коричневого цвета |  |  |
|  |  | Вязкость эффективная, Па*с(П) при 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 1000с '¹не мене при минус 30 °Си среднем градиенте скорости деформации 10 с '¹ ,не более | 1 1000 |  |  |
|  |  | Предел прочности при 50°С,Па (гс/см2), не менее | 250 |  |  |
|  |  | Коллоидная стабильность, %, не более | 10 |  |  |
|  |  | Испытание на коррозию | выдерживает |  |  |
|  |  | Стабильность против окисления, мг КОН на 1 г смазки, не более | 3,0 |  |  |
|  |  | Содержание свободных органических кислот | отсутствие |  |  |
|  |  | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NаОН, % | 0,1 |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей (в 1см³ смазки) диаметром от 0,075 до 0,125 мм, не более диаметром более 0,125мм | 1000 отсутствие |  |  |
|  |  | Массовая доля серы, %, не менее | 0,2 |  |  |
|  |  | Пентрация при 25°С | 250-300 |  |  |
|  |  | Температура каплепадения °С не ниже | 160 |  |  |
|  |  | Содержание воды, % масс. | следы |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей, % масс. не более | 0,03 |  |  |
|  |  | Фасовка в жестяных банках (бидонах) по не менее чем 0,8 кг |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ГОСТ 8773-2022 |  |  |  |
|  | Масло ТСГип Код ОКПД 2 –19.20.29.111. | Назначение | для смазки горизонтальных и вертикальных шарниров втулок винтов вертолетов. | шт | 1 |
|  |  | Кинематическая вязкость при 100 С, мм2/С (сСт) | не менее 18,0 |  |  |
|  |  | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие |  |  |
|  |  | Массовая доля механических примесей, % | не более 0,10 |  |  |
|  |  | Содержание воды | отсутствие |  |  |
|  |  | Массовая доля серы, % | не менее 1,5 |  |  |
|  |  | Температура застывания, С | не выше минус 18 |  |  |
|  |  | Коррозионное воздействие из: Стали марок 40 или 50 по ГОСТ 1050 Меди марки М2 по ГОСТ 859 | Отсутствие Дает потемнение |  |  |
|  |  | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С | не менее 135 |  |  |
|  |  | Температура самовоспламенения, °С | не менее 165 |  |  |
|  |  | в жестяных банках (бидонах) по не менее чем 40 кг; |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ТУ38.1011332-90 изм. 1,2,3. Проба для испытаний должна быть отобрана в соответствии с ГОСТ 2517 |  |  |  |
|  | Смазка Атланта (ВНИИ НП-254) Код ОКПД 2 –19.20.29.111 | Внешний вид | Однородная мягкая мазь темно-коричневого цвета с фиолетовым оттенком | шт | 6 |
|  |  | Вязкость эффективная при минус 50 ºС и среднем градиенте скорости деформации 10∙с-1, Па∙с, не более | 750 |  |  |
|  |  | Предел прочности при температуре 50 С, Па в пределах | 100-250 |  |  |
|  |  | Температура каплепадения, ºС, не ниже | 165 |  |  |
|  |  | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 35 |  |  |
|  |  | Испытание на коррозию | выдерживает |  |  |
|  |  | Содержание свободной щелочи в перерасчете на NaOH, %, Не более | 0,25 |  |  |
|  |  | Испоряемость при 150 С за 1 час, % не более | 5 |  |  |
|  |  | Содержание воды | отсутствие |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей | не более 0,03 |  |  |
|  |  | Фасовка в жестяных банках (бидонах) по не менее чем 0,85 кг; |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ТУ 38.1011048-85. |  |  |  |
|  | Смазка ВНИИ НП-232 Код ОКПД 2 –19.20.29.111 | Внешний вид | Однородная мазь без комков от темно-серого до черного цвета | шт | 2 |
|  |  | Коллоидная стабильность (выделенное масло), % не более | 4 |  |  |
|  |  | Испытание на коррозию | Выдерживает |  |  |
|  |  | Пенетрация при 25 град С с перемешиванием 0,1мм | 160-210 |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей | Норма отсутствует |  |  |
|  |  | Содержание воды | Норма отсутствует |  |  |
|  |  | Фасовка в жестяных банках (бидонах) по 0,8 кг; |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ГОСТ 14068-79. |  |  |  |
|  | Смазка ВНИИ НП-282 Код ОКПД 2 –19.20.29.210 | Внешний вид | Однородная гладкой структуры от белого до светло-серого цвета | шт | 1 |
|  |  | Вязкость эффективная, Па*с при 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 1000с '¹не менее | 1,6 |  |  |
|  |  | при минус 30 °Си среднем градиенте скорости деформации 10 с '¹ ,не более | 1200 |  |  |
|  |  | Предел прочности при 50 °С | 200-700 |  |  |
|  |  | Коллоидная стабильность в % выделенного масла, не более | 5 |  |  |
|  |  | Испаряемость при 150 °С, %, не более | 5 |  |  |
|  |  | Пенетрация при 25 °С, мм | Не нормируется |  |  |
|  |  | Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей диаметром частиц более 0,075мм | Отсутствие |  |  |
|  |  | Содержание воды | Норма отсутствует |  |  |
|  |  | Содержание механических примесей | Норма отсутствует |  |  |
|  |  | Фасовка в жестяных банках (бидонах) по не менее чем 0,8 кг; |  |  |  |
|  |  | Товар должен соответствовать ТУ 38.1011261-89 с изм.1-4 |  |  |  |

- Место поставки товаров:

684005, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9/3.

- Срок и условия поставки товара:

Срок поставки товаров: с момента заключения договора по 31.12.2026г

Поставка Товара осуществляется согласно заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки не более 45 (сорок пять) дней с момента дней с момента поступления заявки от Заказчика. Вся партия масел выбирается четырьмя заявками Заказчика. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика до склада Заказчика. Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем дату поставки/доставки партии Товара в адрес Грузополучателя. Допускается согласование посредством электронной или факсимильной связи.

Передача недостающего Товара, замена Товара, доукомплектование Товара, возврат Товара Поставщику осуществляется силами и за счет Поставщика и не подлежат компенсации со стороны Покупателя.

Место поставки Товара находится на территории АО «МАПКЕ». Ввоз Товара осуществляется по пропускам. Поставщик оформляет пропуск в АО «МАПКЕ» на автомобиль, водителя, грузчика и материальный пропуск на Товар. Вся информация предоставлена на официальном сайте АО «МАПКЕ»

По возникшим вопросам, связанным с информацией о готовности, выдаче и оформлении пропуска Поставщик обращается в бюро пропусков АО «МАПКЕ».

- Поставщик обязуется выполнять требования Норм, правил и процедур по транспортной безопасности, действующих на территории АО «КАП», а также обеспечить выполнение сотрудниками «Требований по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта», утвержденных Постановлением Правительства РФ.

Уведомление об отгрузке Товара направляется на адрес электронной почты atb@aokap.ru.

Уведомление о дате привоза Товара и для согласования времени передачи Товара направляется на электронный адрес ОМТС АО «КАП» sopdp_pkc@mail.ru.

В случае отсутствия заявки на ввоз Товара или отсутствия пропуска на ввоз, Товар не принимается Покупателем.

- Формирование цены договора:

Цена Договора включает стоимость товара, стоимость доставки, стоимость разгрузки, стоимость тары (упаковки),стоимость деревянной обрешетки банок(бидонов) масла, страхования, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС, если предусмотрен), сборов, стоимость гарантийных обязательств и все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть до окончания действия Договора в связи с его исполнением.

- Общие требования к товарам:

Товар должен быть новым, срок изготовления не ранее 2026 года, который не был в употреблении и у товара не были восстановлены потребительские свойства, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

- Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

Качество, комплектность и характеристики поставляемого товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям государственных стандартов, техническим условиям и иной НТД (должно соответствовать требованиям технических условий и сертификату соответствия стандартам завода изготовителя). Поставщик должен предоставить Заказнику, паспорт качества, паспорт безопасности на каждую партию Товара. Поставщик должен предоставить документацию по применению и контролю качества продукции и безопасным условиям ее использования. Проба для испытаний должна быть отобрана в соответствии с ГОСТ 2517-2012. В документации указываются ее основные потребительские свойства, условия хранения и применения. Все документы должны быть на русском языке, заверенные печатью завода изготовителя и синей печатью с подписью Поставщика. Остаточный гарантийный срок годности Товара на момент поставки, считая от даты изготовления товара, не менее 90%.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

На каждую партию поставляемых ГСМ Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорт качества (сертификат соответствия), выданный военным представительством МО РФ.

Каждое изделие (Товар) должно иметь Паспорта (этикетки) должны быть оформлены в соответствии с требованиями конструкторской документации и заверены, синей печатью.

- Требования к безопасности товаров:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с эксплуатационно-технической документацией воздушных судов, действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара.

Порядок сдачи и приемки товаров:

Приемка товара по качеству и количеству осуществляется уполномоченными сторонами в течении 5 (пяти рабочих дней с даты, когда Товар будет передан Покупателю. При передаче Товара Покупателю представитель Покупателя проводит внешний осмотр Товара, затем состояние упаковки Товара, его целостность, наличие маркировки, соответствие Товара сопроводительным документа (товарным накладным по форме ТОРГ-12 или УПД, сертификатам соответствия, иным документам, проверяемым вместе с Товаром).

По результатам проверки представитель Покупателя подписывает приемо-передаточные документы.

- Требования к упаковке товара:

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении в складском помещении. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Стоимость упаковки включается в цену Договора. Поставляемые масла и многоцелевые смазки в банках 15 кг должны быть упакованы в деревянной обрешетке. Товар поставляется в упаковке и таре, обеспечивающей полную сохранность Товара при хранении, перевозке и разгрузке. Размер и упаковка должны соответствовать требованиям ГОСТ 1510-2022

- Гарантийные обязательства Поставщика:

Гарантийные обязательства на Товар устанавливаются согласно гарантийным обязательствам завода-изготовителя.

Поставляемые Товары должны соответствовать заявленным в описании техническим характеристикам и требованиям государственных стандартов РФ в течение всего установленного производителем срока службы, в том числе ГОСТам, ТУ.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, свободен от залога, ареста, удержания и/или любых других обременений, при этом Товар должен иметь необходимые допуски и разрешения для ввоза на территорию Российской Федерации. В случае нарушения данного обязательства Поставщик обязуется по выбору Покупателя либо заменить соответствующую часть Товара, либо возместить его стоимость. Поставщик гарантирует Покупателю безусловное возмещение любых убытков, вызванных таким нарушением.

В случае, если при приемке по количеству обнаружена недостача Товара, нарушение целостности упаковки Товара, отсутствие маркировки, несоответствие Товара сопроводительным документам и иные обстоятельства, которые могут повлиять на количество и качество передаваемого Товара, Покупатель составляет Акт об обнаруженных недостатках Товара. Покупатель вправе отказаться от приемки такого Товара, недостатки по количеству, которого обнаружены. При этом такой Товар будет считаться непоставленным.

Требования Покупателя о доукомплектовании и замене Товара должны быть исполнены Поставщиком в кратчайшие сроки и не позднее 45 календарных дней с даты направления на электронные адреса Поставщика, уведомления о поставке недостающего, заменяемого Товара.

Передача недостающего Товара, доукомплектование Товара, возврат Товара и его замена Поставщику осуществляется силами и за счет Поставщика и не подлежат компенсации со стороны Покупателя.