ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мелованной глянцевой бумаги для полиграфического производства 
республиканского издательства «Башкортостан» - филиала АО Издательский дом «Республика Башкортостан» (август)

1. Предмет закупки:  мелованная бумага для полиграфического производства республиканского издательства «Башкортостан» – филиала АО Издательский дом «Республика Башкортостан»

2. Условия поставки: 
2.1.Товар поставляется отдельными партиями.
2.2. Доставка до адресата товара на склад Заказчика производится за счет Поставщика.

3. Перечень и объем поставляемой продукции: товар поставляется согласно приведенной спецификации.

Спецификация:
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	№
п/п
	Наименование товара,
требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам
	Единица
измерения товара
	Количество товара

	1
	Бумага мелованная глянцевая 
Плотность  120 г/м2, Формат: 620х940 мм
Белизна по CIE –  не менее 120%
Непрозрачность - не менее 96 %
Глянец TAPPI -не менее 70 %
Толщина– не менее 100 мкм
Шероховатость PPS 10, мкм – не менее 1,0
в пачках по 250 листов
	листов
	31000


4. Адрес поставки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13.
Приём товара осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов.

5. Сроки поставки:
Поставка товара осуществляется с даты заключения договора до 30 сентября 2026 года отдельными партиями по заявкам заказчика в течение 3 рабочих дней. Под партией понимается товар, передаваемый Заказчику по одной накладной. Покупатель также оставляет за собой право корректировки ассортимента и количества продукции в зависимости от производственной потребности
6.	Требования к товару:
6.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Технические характеристики поставляемой бумаги и картона должны соответствовать значениям, указанным в спецификации.
6.3.Качество поставляемого товара должно соответствовать следующим характеристикам:
1) Бумага не должна иметь ярко выраженной маркировки от сетки;
2) Обрез кромок рулонной бумаги должен быть чистым и ровным;
3) На поверхности бумаги не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, прозрачные пятна и отверстия, видимые невооруженным глазом.
4) Картон должен быть предназначен для производства упаковок.
5) В бумаге и картоне не допускаются складки, морщины, волнистость, залощенность, пятна, разрыв кромок и дырчатость.
6) Просвет бумаги должен быть равномерным.
6.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ 1641-75 «Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 7691-81 «Картон. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».
	6.5.Товар должен быть упакован такими способами, которые позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность при их перевозке и хранении.
6.6. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
	6.7. Каждая партия Товара должна сопровождаться всеми необходимыми документами, о9формленными в соответствии с требованиями действующего российского законодательства:
– товарной накладной (ТОРГ 12);
– товарно-транспортной накладной;
–счет-фактурой;
–копией сертификата соответствия на каждый вид поставляемого Товара.

7. Порядок поставки и приемки. 
7.1. Товар передается Заказчику по накладной, в которой указывается наименование товара, количество мест и товарных единиц, цена за единицу продукции, сумма, с обязательным приложением документов, подтверждающих качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
	7.2.  Приемка товара осуществляется  по весу НЕТТО (чистый вес бумаги, без амбалажа)
	7.3. Заказчик имеет право произвести проверку качества поставляемого товара для подтверждения его соответствия Техническому заданию и настоящему контракту.
	7.4. Если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не отвечает требованиям Технического задания и/или технической документации на товар, техническим характеристикам товара, заявленным производителем, стандартам, принятым в Российской Федерации, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить забракованный товар или внести необходимые изменения без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
	7.5. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные при приеме товара, скрытые дефекты, выявленные в процессе хранения или эксплуатации (в пределах гарантийного срока), либо заменить его в течение 10 (десяти) дней после получения сообщения (рекламации) от Заказчика о выявленных дефектах в письменной или электронной форме.
	7.6. При поставке некомплектного товара Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней доукомплектовать его. Если Поставщик в установленный срок не укомплектует поставленный товар, Заказчик вправе отказаться от его получения. При невозможности доукомплектовать товар Поставщик вправе произвести его замену в этот же срок, своими силами и за свой счет.
	7.7. В случае несоответствия сведений маркировки упаковки товара сведениям маркировки товара, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней заменить товар на товар, соответствующий условиям договора. До подписания транспортной накладной ответственность за товар несет Поставщик. В остальном приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.66 г. с внесенными изменениями и дополнениями
