Приложение № 2

Техническое задание

| 1.Техническое задание на пленку полимерную многослойную (стретч 16кг рулон) для нужд АО "СМАК" п/п г. Раменское |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Пленка полимерная многослойная растягивающаяся |
| материал | линейный полиэтилен низкой плотности |
| внешний вид | прозрачная, без трещин, разрывов и отверстий |
| липкий слой | внутри |
| количество слоев | не менее 5 |
| масса нетто рулона, кг. | 16,00±2% |
| толщина плёнки, мкм | 17±2,0 |
| ширина, мм | 500±1% |
| длина намотки, м | 2046±4% |
| длина втулки, мм | 515±5 |
| внутренний диаметр гильзы(втулки), мм | 77,2±0,2 |
| расчетный диаметр рулона пленки, мм | 230±5% |
| относительное удлинение, % | вдоль, не менее 400; поперек, не менее 580 |
| упругое восстановление, % | не менее 45 |
| сопротивление проколу, Н | не менее 14 |
| прочность при разрыве, МПа | вдоль, не менее 38; поперек, не менее 20 |
| предварительное растяжение, % | 120 |
| Срок годности | 1 год с даты изготовления |
| Условия хранения | в вертикальном положении в закрытых складских помещениях при температуре от +5°С до +30°С, относительной влажности не более 80%,на расстоянии не менее 2 метров от нагревательных приборов. В помещении должны отсутствовать кислотная, щелочная и другие агрессивные среды. |
| Особые требования | Материал плёнки должен соответствовать требованию ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки. |
| Функциональное назначение товара | Предназначена для паллетирования гофрокоробов с пищевой продукцией на поддоне, путем автоматического паллетообмотчика |
| Требования к сопроводительным документам | Декларация соответствия |
|  | Протокол испытаний |
|  | Спецификация |
|  | Выписка из ТУ |
| Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) | 22.29 |
| Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) | 22.21.3 |
| Требуемый объем до 31.12.2026. | 1500 шт. |
| При обнаружении некачественного товара поставщик заменяет на аналогичный качественный товар в течении 1 дня. Каждый паллет идентифицирован транспортым ярлыком с указанием : наименования изделия, наименование и место нахождение производителя, номер партии, дату изготовления, толщина, ширина, длина, количество рулонов пленки на поддоне, масса нетто пленки, масса рулонов, масса брутто поддона, условия хранения, срок годности, обозначение нормативного документа , в соответствии с которым изготовлен товар. |  |