Приложение № 2 
Техническое задание

	1.Техническое задание на пленку полимерную многослойную (стретч 16кг рулон) для нужд АО "СМАК" п/п г. Раменское 

	Наименование характеристики 
	Пленка полимерная многослойная растягивающаяся

	материал 
	линейный полиэтилен низкой плотности

	внешний вид
	 прозрачная, без трещин, разрывов и отверстий 

	липкий слой 
	внутри

	количество слоев
	не менее 5

	масса нетто рулона, кг.
	 16,00±2%

	толщина плёнки, мкм 
	     17±2,0 

	ширина, мм 
	 500±1%

	длина намотки, м 
	 2046±4%

	длина втулки, мм 
	 515±5 

	внутренний диаметр гильзы(втулки), мм  
	  77,2±0,2

	расчетный диаметр рулона пленки, мм
	 230±5%

	относительное удлинение, %                                                       
	     вдоль, не менее 400; поперек, не менее 580

	упругое восстановление, % 
	не менее 45 

	сопротивление проколу, Н
	не менее 14

	прочность при разрыве, МПа 
	  вдоль, не менее 38; поперек, не менее 20 

	предварительное растяжение, % 
	120

	Срок годности
	1 год с даты изготовления

	Условия хранения
	в вертикальном положении в закрытых складских помещениях при температуре от +5°С до +30°С, относительной влажности не более 80%,на расстоянии не менее 2 метров от нагревательных приборов.  В помещении должны отсутствовать кислотная, щелочная и другие агрессивные среды.

	Особые требования
	Материал плёнки должен соответствовать требованию                          ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки. 

	Функциональное назначение товара
	Предназначена для паллетирования гофрокоробов с пищевой продукцией на поддоне, путем автоматического паллетообмотчика  

	Требования к сопроводительным документам
	Декларация соответствия

	
	Протокол испытаний 

	
	Спецификация

	
	Выписка из ТУ

	 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
	22.29

	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)
	22.21.3

	Требуемый объем до 31.12.2026.
	1500 шт.

	При обнаружении некачественного товара поставщик заменяет на аналогичный качественный товар в течении 1 дня. Каждый паллет идентифицирован транспортым ярлыком с указанием : наименования изделия, наименование и место нахождение производителя, номер партии, дату изготовления, толщина, ширина, длина, количество рулонов пленки на поддоне, масса нетто пленки, масса рулонов, масса брутто поддона, условия хранения, срок годности, обозначение нормативного документа , в соответствии с которым изготовлен товар.
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