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Техническое задание
на поставку извести гидратной

1. Предмет закупки: Поставка извести гидратной
2. Требуемый к поставке товар: 
1-ая партия дата поставки товара в течении 30 календарных дней с даты подписания договора:
	Наименование товара
	Требуемые технические характеристики
	Соответствие
	Ед.
измер.
	Кол-
во

	Известь гидратная  (гашеная, воздушная, кальциевая, порошкообразная, без добавок) Са(ОН)2, 1 сорт
	
В соответствии с пунктом 4 Технического задания

	ГОСТ 9179-2018
	т
	20



2-ая партия дата поставки товара не позднее 28.02.2027г.:
	Наименование товара
	Требуемые технические характеристики
	Соответствие
	Ед.
измер.
	Кол-
во

	Известь гидратная  (гашеная, воздушная, кальциевая, порошкообразная, без добавок) Са(ОН)2, 1 сорт
	
В соответствии с пунктом 4 Технического задания

	ГОСТ 9179-2018
	т
	19



3. Общие технические требования к поставляемому товару: 
3.1. Продукция должна быть новой, герметично упакованной, изготовленной не ранее 3 квартала 2026 г. Каждая партия продукции должна соответствовать действующей нормативно-технической документации (НТД) - ГОСТ, ТЗ, ТУ и т. п., что должно подтверждаться сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество Товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение, и указывающие условия, и сроки гарантии. 
3.2. В связи с тем, что продукт используется для водоподготовки питьевой воды, при проведении процедуры закупки в составе заявки сертификат, экспертное заключение и паспорт на заявленный материал должны быть предоставлены покупателю на рассмотрение. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в соответствии со ст. 475 ГК РФ. 

3.3. Маркировка поставляемой продукции, должна иметь четкие обозначения. Также указывается завод изготовитель, номер партии и дата изготовления.

4. Технические характеристики товара:
Известь гидратная (гашеная, воздушная, кальциевая, порошкообразная, без добавок) Са(ОН)2. Сорт: Первый.

- Вид: Гашеная гидратная
- Содержание активных окиси кальция и окиси магния (CaO + MgO), % - не менее -  67
- Влажность, % не более 5
- Степень дисперсности. Проход через сито с сеткой:
- 0,2 мм, %, не менее -  98,5 (для 1 сорта);
- 0,08 мм, %, не менее - 85,0 (для 1 сорта)
- Эффективная удельная активность природных радионуклидов, Бк/кг - не более - 370.

Известь гашеная (гидратная) должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 9179-2018.
Материалы, применяемые при производстве извести: карбонатные породы, минеральные добавки (гранулированные доменные или электротермофосфорные шлаки, активные минеральные добавки, кварцевые пески), должны удовлетворять требованиям соответствующих действующих нормативных документов.

Область применения извести гидратной - для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

5. Срок (период) поставки товаров
Поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. 
[bookmark: _GoBack]1-ая партия дата поставки товара в течение 30 календарных дней с даты подписания договора;
2-ая партия дата поставки товара не позднее 28.02.2027г. 
К каждой партии Поставщиком предоставляется отдельный пакет товаросопроводительных документов.

6. Место и условия поставки:
6.1. Франко-склад покупателя: 628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ- Югра, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, Промзона, улица Новая, строение 20, корпус 1. 
6.2. Поставка продукции производится Поставщиком до склада Заказчика.
6.3. При поставке продукции Стороны допускают отступление (толеранс) от согласованного сторонами объема поставляемого товара в пределах ±10% по сортаментной позиции. 
6.4. Упаковка: Мягкий влагозащитный контейнер, обеспечивающий транспортировку и хранение гигроскопичных материалов (мешок полипропиленовый) вместимостью 20-25 кг. На тару предоставить паспорт, характеризующий ее состав.

7. Способ доставки товара:
По выбору поставщика.
Транспортировка допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при условии соблюдения правил перевозки грузов¸ предусмотренных для данного вида транспорта. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Тара и упаковка должна иметь соответствующую маркировку.  Маркировка товара по ГОСТ 14192-96 должна содержать следующие данные: наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес; наименование и марку товара; номер партии; массу «нетто»; дату изготовления; гарантийный срок и условия хранения. 
При транспортировании и хранении Известь гидратная (гашеная, воздушная, кальциевая, порошкообразная, без добавок) должна быть защищена от воздействия влаги и загрязнения посторонними примесями.

8. Дополнительно в составе закупочной документации и ходе исполнения договора поставщик должен предоставить документацию на соответствие поставляемой продукции настоящему техническому заданию, а именно:
- сертификат или декларацию соответствия требованиям ГОСТ, в случае если продукция подлежит обязательной сертификации или декларированию на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 
- сертификат или декларацию соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, в случае если продукция подлежит обязательной сертификации или декларированию на основании решения комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 № 526 «О едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза»;

Вся техническая документация должна быть на русском языке. Свидетельство о государственной регистрации, экспертное заключение, сертификат анализа и паспорт, который должен содержать следующие данные:
- наименование предприятия изготовителя (его товарный знак);
- дату изготовления;
- дату отгрузки Са(ОН)2 ;
- номер партии или партий;
- сорт Са(ОН)2;
- количество отгруженной Са(ОН)2;
- результаты проведенных испытаний;
- обозначение стандарта, по которому поставляется Са(ОН)2.

9. Гарантия на поставляемую известь гидратную.
Поставщик предоставляет Заказчику гарантию качества на продукцию, срок действия которой равен гарантийному сроку завода-изготовителя.


Исполнитель:
Начальник цеха водоснбжения                                                                                                                                  Г.М. Исаев
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